PANNELLI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA PER INCASSO SB+

SB25+V

Pannello solare circolazione forzata

- Collettore solare a meandro da 2,5 m2 per installazione verticale ad incasso

- Certificato Solar Keymark

- Disponibile per installazioni ad incasso

- Possibilità di installare fino a 10 collettori collegabili in serie nella stessa fila

- Fornito con pellicola protettiva di serie per garantire la protezione contro la sovratemperatura dell’impianto solare. La pellicola riporta, oltre al logo Baxi, tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare. Deve essere rimossa unicamente prima del riempimento del sistema stesso

- Connessioni tipo quick-fittings aggiornate: connessioni mediante tubo flessibile con lunghezza passata da 40mm a 87mm. Tale nuova lunghezza assicura la possibilità di alloggiare 2 clip sulle estremità del tubo stesso (che proteggono le connessioni dall’usura dinamica dovuta alla dilatazione del tubo) oltre che consentire l’eventuale necessaria rimozione di un singolo pannello all’interno di una fila di collettori

- Kit incasso fornito di serie con listelli di legno

- Tipo di copertura: vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2mm

- Tipo di assorbitore: lastra in alluminio (dello spessore di 0.4mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 10mm) con trattamento altamente selettivo

- Diametro dei tubi di testa per ingresso/uscita acqua collettore: 22mm

- Superficie lorda: 2.51 m2

- Superficie apertura: 2.37 m2

- Superficie assorbente: 2.35 m2

- Dimensioni collettore (hxlxp): 2187x1147x87 mm

- Peso a vuoto del collettore: 47kg

- Capacità del collettore: 2,3 litri

- Pressione massima di funzionamento: 10 bar

- Temperatura massima di lavoro: 120 °C

- Temperatura di stagnazione: 197 °C

- Carico massimo di neve Sk: 2.50 kN/m2

- Massima velocità del vento Vb: 35 m/s

- η0 Rendimento (rif. Sup. assorbimento) 81 %

- α1 Perdite termiche 3,478 W/m²k

- α2 Perdite termiche 0,018 W/m²k²

- Modificatore dell’angolo di incidenza: 0.91

- Coefficiente di assorbimento 95%

- Coefficiente di emissione 5%

SB20+V

Pannello solare circolazione forzata

- Collettore solare a meandro da 2,0 m2 per installazione verticale ad incasso

- Certificato Solar Keymark

- Disponibile per installazioni ad incasso

- Possibilità di installare fino a 10 collettori collegabili in serie nella stessa fila

- Fornito con pellicola protettiva di serie per garantire la protezione contro la sovratemperatura dell’impianto solare. La pellicola riporta, oltre al logo Baxi, tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare. Deve essere rimossa unicamente prima del riempimento del sistema stesso

- Connessioni tipo quick-fittings aggiornate: connessioni mediante tubo flessibile con lunghezza passata da 40mm a 87mm. Tale nuova lunghezza assicura la possibilità di alloggiare 2 clip sulle estremità del tubo stesso (che proteggono le connessioni dall’usura dinamica dovuta alla dilatazione del tubo) oltre che consentire l’eventuale necessaria rimozione di un singolo pannello all’interno di una fila di collettori

- Kit incasso fornito di serie con listelli di legno

- Tipo di copertura: vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2mm

- Tipo di assorbitore: lastra in alluminio (dello spessore di 0.4mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 10mm) con trattamento altamente selettivo

- Diametro dei tubi di testa per ingresso/uscita acqua collettore: 22mm

- Superficie lorda: 2.01 m2

- Superficie apertura: 1.90 m2

- Superficie assorbente: 1.88 m2

- Dimensioni collettore (hxlxp): 1753x1147x87 mm

- Peso a vuoto del collettore: 35kg

- Capacità del collettore: 1,9 litri

- Pressione massima di funzionamento: 10 bar

- Temperatura massima di lavoro: 120 °C

- Temperatura di stagnazione: 197 °C

- Carico massimo di neve Sk: 2.50 kN/m2

- Massima velocità del vento Vb: 35 m/s

- η0 Rendimento (rif. Sup. assorbimento) 82 %

- α1 Perdite termiche 3,748 W/m²k

- α2 Perdite termiche 0,016 W/m²k²

- Modificatore dell’angolo di incidenza: 0.91

- Coefficiente di assorbimento 95%

- Coefficiente di emissione 5%

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Pannelli solari a circolazione forzata per incasso SB+

Modelli SB+

Pannelli: SB25+V e SB20+V